Почему сегодня выбирают именно стеклопластик?

- высокая коррозионная и биологическая стойкость

- низкая теплопроводность

- стойкость к различным агрессивным средам

- высокая механическая прочность

- упругость

Сравнительная характеристика свойств стеклопластика, стали и алюминиевых сплавов.

|  | Сталь | Алюминиевые сплавы | Стеклопластик |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (кг/м3) | 7800 | 2640-2800 | 1600-2000 |
| Разрушающее напряжение при сжатии (растяжении), МПа | 410-480 | 80-430 | 410-800 |
| Разрушающее напряжение на изгибе, МПа | 400 | 275 | 690-1240 |
| Модуль упругости, ГПА | 210 | 70-71 | 55 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 210 | 70 | 21-41 |
| Модуль упругости при изгибе ГПа | 210 | 70 | 27-41 |
| Коэффициент линейного расширения, х106-К | 11-14 | 140-190 | 5-14 |
| Коэффициент теплопроводности, ВТ/м К | 46 | 140-190 | 0,3-0,5 |
| Удельный модуль упругости, км | 2692 | 2500-2689 | 2895-3056 |
| Предел прочности (для металлов предел текучести) при растяжении, МПа | 240 | 50-440 | 1700 |
| Удельный предел прочности (для металлов предел текучести), км | 3,1 | 1,8-16,7 | 89-94 |
| Отношение усталостной прочности к статической (число циклов 107) | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
| Теплопроводность при 20 oC, Вт/м oC | 64 | 105-200 | 0,75 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом x м | Проводник | Проводник | 1,0x1010 |
| Коэффициент линейного расширения, x106 град-1 | 11,9-14,2 | 19,6-26,9 | 0,45-8,3 |
| Гигроскопичность, % | - | - | 0,5 |
| Стойкость к воздействию химически агрессивных сред, солевых растворов | Не стоек. Требуются мероприятия по защите от коррозии | Подвержен электрохимической коррозии. Требуются специальные меры по защите | Стоек |
| Эксплуатационные затраты | Требуются регламентные работы не реже 1-2 раза в год | Требуются регламентные работы не реже 1 раза в год | Восстановление цветовой окраски по мере снижения её интенсивности |
| Возможность реализации архитектурно-дизайнерских решений | Требуется дорогостоящая реконструкция оборудования | Требуется дорогостоящая реконструкция оборудования | Требуется изготовление недорогой технологической оснастки |

Свойства и характеристики:

- Физ. плотность             1850 - 2150 кг/м3

- Электр. прочность                 2 - 5 МВ/м

- Уд. пов. эл. сопротивление    1х1013 Ом

- Разрушающее напряжение  при поперечном изгибе  800-1100 МПа

- Водопоглощение                          0,03 %

- Рабочая температура          -60 - +150оС

- Устойчивость к нагреву              +200оС

- Нагрузка                           150 – 200 кгс